Инструкция по установке

prodental® Jewels (хрусталь Сваровского)

prodental® Diamonds (синтетический бриллиант)

prodental® Twizzler (украшение из золота)

- Очистить обратную сторону украшения жидкостью с содержанием 70% спирта. Это является обязательным условием, так как обратная сторона должна быть очищена от пыли и жира. Лучше всего это делать аппликатором.

- Поверхность зуба, на которую  будет приклеиваться  украшение, необходимо почистить полирующей пастой без содержания фтора и затем высушить.

- В течение 20 сек. обработать поверхность протравлиравающим гелем (например, с Superlux-Etch), затем смыть и хорошо высушить.

Гель наносить таким слоем, чтобы его было хорошо видно.

- Обработать поверхность светоотверждаемым бондом (например, Prime & Bond).

- На поверхность нанести жидкотекучий композит (например, Prima Flow, Filtek Flow, Luxa Flow и др.).

Очень важно!!! Для приклейки prodental® Jewels / prodental® Diamonds нужно небольшое количество композита. Для приклейки же prodental® Twizzler необходимо большее количество композита, так как обратная  сторона украшений из золота имеет выпуклую форму.

- Готовое к приклейки украшение (очищенное от пыли и жира) нужно взять с помощью специального аппликатора prodental® Sticks и нанести на поверхность зуба. Затем затвердить с помощью полимеризационной лампы с обеих сторон зуба.

- Излишки композита нужно отполировать.

Для того чтобы украшение держалось как можно дольше, необходимо обратить внимание на пункт 1 и строго следовать инструкции.

Для того чтобы была лучшая связь между украшением и композитом,  необходимо  после очистки жира с обратной стороны украшения,  обработать ее  бондом (например, Alloy Bond).Это предлагается как дополнительное скрепление, чтобы увеличить срок службы украшения.

Приблизительный срок службы  данных украшений:

prodental® Jewels / prodental® Diamonds		1 год

prodental® Twizzler				              много лет

Инструкция

по установке на керамическую коронку

prodental® Jewels (хрусталь Сваровского)

prodental® Diamonds (синтетический бриллиант)

prodental® Twizzler (украшение из золота)

- Очистить обратную сторону украшения жидкостью с содержанием 70% спирта.

Очень важно! Удалить жир и грязь с коронки тампоном или микробрашем смоченным в спирте.

- Поверхность керамики, на которую будет приклеиваться украшение, осторожно зашлифовать твердосплавным или алмазным камнем, т.к. необходимо снять верхний слой коронки, на которую  будет приклеиваться украшение. Подготовленная поверхность должна быть немного больше, чем само украшение.

- Нанести бонд (например, Smart & Bond, Stae или Heliobond), высушить воздухом и обработать светом полимеризационной лампы.

- На поверхность нанести композит химического отверждения.

Очень важно! Для приклейки prodental ® Jewels / prodental ® Diamonds нужно  небольшое количество композита. Для приклейки же prodental® Twizzler необходимо большее количество композита, так как обратная  сторона украшений из золота имеет вогнутую форму.

- Готовое, к приклейки, украшение (очищенное от пыли и жира) нужно взять с помощью специального аппликатора prodental® Sticks, и крепко прижать украшение к композиту до полного отверждения.

- Излишки композита, если такие имеются,  нужно отполировать.

Чтобы украшение держалось как можно дольше, необходимо обратить внимание на пункт 1 и строго следовать инструкции.

Приблизительный срок службы  данных украшений:

prodental® Jewels / prodental® Diamonds	          1 год

prodental® Twizzler	              много лет